Содержание

Пояснительная записка										3

Раздел I. Потребность материалов									6

Раздел II. Затраты труда рабочих, сметные нормы затрат машинного времени		8

Таблица 1. Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной конструктивного

слоя 25 мм с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»	          14

Таблица 2. Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной конструктивного

слоя 50 мм с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»	          15

Таблица 3.Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной конструктивного

слоя более 50 мм с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»      16

Таблица 4. Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 10-20 мм толщиной

последующих слоев по 10 мм сверх учтенных в нормах при ямочном ремонте

дорожных покрытий толщиной конструктивного слоя более 50 мм			          17

Приложения											          18

Технологическая карта

«Ямочный ремонт покрытий

с применением смеси асфальтобетонной холодной торговой

марки «ASPHACOLD»

Пояснительная записка

Настоящая технологическая карта разработана на проведение ямочных ремонтов дорожных покрытий с применением смеси асфальтобетонной холодной торговой марки «ASPHACOLD» при следующих условиях производства работ:

А. Толщина конструктивного слоя покрытия до 50 мм:

а) толщина конструктивного слоя покрытия 25 мм и площадь поверхности до 1 м2 с уплотнением ручными трамбовками;

б) толщина конструктивного слоя покрытия 25 мм и площадь поверхности более 1 м2 с уплотнением вибротрамбовками;

в) толщина конструктивного слоя покрытия 50 мм и площадь поверхности до 1 м2 с уплотнением ручными трамбовками;

г) толщина конструктивного слоя покрытия 50 мм и площадь поверхности более 1 м2 с уплотнением вибротрамбовками;

Б. Толщина конструктивного слоя покрытия более 50 мм:

а) толщина слоя из смеси асфальтобетонной холодной 50 мм и площади поверхности до   1 м2 с уплотнением ручными трамбовками;

б) толщина слоя из смеси асфальтобетонной холодной 50 мм и площади поверхности более 1 м2 с уплотнением вибротрамбовками;

в) толщина подстилающего слоя из щебня фр. 10-20 мм М800 толщиной 10 мм с уплотнением ручными трамбовками.

Преимущество применяемой технологии производства работ с использованием смеси асфальтобетонной холодной состоит в возможности выполнения ремонтных работ дорожных покрытий круглогодично с температурой наружного воздуха до -30° С и +40° С; отсутствием дорогостоящей дорожной техники и отсутствием выполнения предварительной обработки поверхностей ям; возможностью открытия движения автотранспорта сразу же по окончании ремонтных работ.

Асфальтобетонная смесь холодная торговой марки «ASPHACOLD» по физико-механическим свойствам соответствует ГОСТ 9128-2009 (взамен ГОСТ 9128-97) холодная, тип Вх, марка I (технический паспорт № 1 от 09.2010 года, выданный лабораторией «Звезда АБ3» и протокол № 665 от 12.10.2010 года, выданный испытательной лабораторией ООО НПП «Инициатива»), радиологическим требованиям (протокол № 4456 от 29.09.2010 года, выданный «Центром гигиены и эпидемиологии в Тульской области», сертификат соответствия № РОСС RU.AE41.H 02504 от 18.10.2010 года, выданный «Тульским центром сертификации, мониторинга и содействия защиты прав потребителей» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии).

Копии указанных выше нормативных документов прилагаются.

Асфальтобетонная смесь холодная выпускается ООО «Интерра» летнего и зимнего вариантов в мешках массой 30 кг и 50 кг; срок хранения – до 2-х лет.

Отремонтированное дорожное покрытие набирает требуемую прочность после уплотнения в процессе производства работ и колесами проезжающего автотранспорта, так как движение открывается сразу по окончании работ.

Коэффициенты уплотнения материалов приняты расчетным путем:

а) смеси асфальтобетонной холодной – 1,05 (), где: 2100 кг/м3 – объемная масса до уплотнения, 2000 кг/м3 – объемная масса после уплотнения;

б) щебня – 1,03 (), где: 1800 кг/м3 – объемная масса до уплотнения, 1750 кг/м3 – объемная масса после уплотнения.

Технологический процесс проведения ямочных ремонтов дорожного покрытия с применением асфальтобетонной смеси холодной:

- доставка материалов и инструментов на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т;

- погрузочно-выгрузочные работы, выполняемые вручную;

- подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние до 10 м;

- очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел;

- устройство подстилающего слоя из щебня фр. 10-20 мм слоями по 10 мм на дно ямы с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой (при толщине конструктивного слоя более 50 мм);

- укладка смеси асфальтобетонной холодной вручную с разравниванием лопатой толщиной 25 мм или 50 мм с уплотнением ручной трамбовкой (при площади ремонтируемой поверхности до 1 м2) и уплотнением вибротрамбовкой при площади ремонтируемой поверхности более 1 м2);

- укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия с разравниванием лопатой;

- погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу.

Профессионально-квалификационный состав бригады:

дорожный рабочий 3 разр. – 1 чел. (установка дорожных знаков, ямочный ремонт дорог).

Применяемые машины и инструменты:

- ГАЗель грузовая г/п 1,5 т;

- пластиковые метла;

- ведра пластмассовые;

- ручная трамбовка;

- вибротрамбовка бензиновая.

При составлении технологической карты использованы:

- ЕТКС вып. 3, раздел «Строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы», 2008 год (приложение к приказу Минздравсоцразвития России от 6 апреля 2007 года № 243);

- ЕНиРы: сборник Е17 «Строительство автомобильных работ», Е19 «Устройство полов» (применительно), Е1 «Внутрипостроечные транспортные работы»;

- Информационные листы по применению и укладке холодного асфальта;

- Положение по разработке расценок (МТСН 81-98).

Настоящая технологическая карта составлена для разработки территориальных индивидуальных расценок на проведение ямочных ремонтов дорожных покрытий с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD».

Расчетная единица измерения – м2 отремонтированной поверхности.

Раздел I. Потребность материалов

- Смесь асфальтобетонная холодная торговой марки «ASPHACOLD»

(поставка в мешках)

А. Толщина конструктивного слоя до 50 мм

Исходные данные:

- объемная масса смеси асфальтобетонной холодной – 2100 кг/м3;

- коэффициент уплотнения – 1,05;

- коэффициент, учитывающий геометрию ямы, – 0,85.

Толщина конструктивного слоя – 25 мм

Потребность асфальтобетонной смеси – 72 кг, в том числе:

а) на укладку конструктивного слоя 25 мм – 46,8 кг (1 × 0,025 × 2100 × 1,05 × 0,85);

б) на укладку слоя 12 мм поверх основного покрытия – 25,2 кг (1 × 0,012 × 2100).

Толщина конструктивного слоя – 50 мм

Потребность асфальтобетонной смеси – 119 кг, в том числе:

а) на укладку конструктивного слоя 50 мм – 93,8 кг (1 × 0,05 × 2100 × 1,05 × 0,85);

б) на укладку слоя 12 мм поверх основного покрытия – 25,2 кг (1 × 0,012 × 2100).

Б. Толщина конструктивного слоя более 50 мм

Потребность асфальтобетонной смеси – 119 кг, в том числе:

а) на укладку конструктивного слоя 50 мм – 93,8 кг (1 × 0,05 × 2100 × 1,05 × 0,85);

б) на укладку слоя 12 мм поверх основного покрытия – 25,2 кг (1 × 0,012 × 2100).

- Щебень из природного камня фр. 10-20 мм М800

Щебень фр. 10-20 мм применяется на устройство подстилающего слоя при толщине конструктивного слоя свыше 50 мм.

В расчете потребности щебня принята толщина слоя 10 мм.

Исходные данные:

- коэффициент уплотнения – 1,03;

- коэффициент, учитывающий геометрию ямы, – 0,8;

- трудноустранимые потери – 1%;

Потребность щебня фр. 10-20 мм – 0,008 м3 (1 × 0,01 × 1,01 × 0,8 × 1,03).

- Расходные материалы

3.1. Пластиковые метлы

Одна пластиковая метла используется на 50 м2 отремонтированной поверхности, таким образом потребность пластиковых метел на 1 м2 – 0,02 шт. (1:50).

3.2. Ведра пластмассовые

Расчет потребности не производится из-за высокой оборачиваемости.

Раздел II. Затраты труда рабочих; сметные нормы затрат машинного времени

А. Доставка материалов и инструмента на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т

Исходные данные:

- расстояние доставки – 5 км;

- средняя скорость передвижения – 40 км/ч.

Затраты машинного времени по доставке материалов и инструментов на место проведения ремонтных работ – 0,125 маш-ч (5:40), а с учетом коэффициента перехода от производственных норм к сметным нормам затрат машинного времени – 0, 136 маш-ч (0,125 × 1,09); к=1,09 – приложение 5 п.6 МТСН 81-98.

Б. Погрузочно-выгрузочные работы

- При толщине конструктивного слоя 25 мм

Масса материалов и инструмента – 0,160 т, в том числе

  - смесь асфальтобетонная – 90 кг (три мешка по 30 кг);

  - вибротрамбовка – 60 кг;

  - ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочих на 1 т груза согласно §Е 1-22 п.1а+1б – 1,18 чел-ч (0,67 + 0,51), то есть на погрузочно-выгрузочные работы при использовании ручной трамбовки затраты труда составили 0,118 чел-ч (1,18 × 0,1); при использовании вибротрамбовки – 0,177 чел-ч (1,18 × 0,15).

- При толщине конструктивного слоя 50 мм

Масса материалов и инструмента – 0,190 т, в том числе

  - смесь асфальтобетонная – 120 кг (четыре мешка по 30 кг);

  - вибротрамбовка – 60 кг;

  - ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочих на погрузочно-выгрузочные работы при использовании ручной трамбовки составили 0,153 чел-ч (1,18 × 0,13); при использовании вибротрамбовки – 0,212 чел-ч (1,18 × 0,18).

- При толщине конструктивного слоя более 50 мм

Масса материалов и инструмента – 0,205 т, в том числе

  - смесь асфальтобетонная – 120 кг;

  - щебень фр. 10-20 мм – 15 кг (0,008 × 1800)

  - вибротрамбовка – 60 кг;

  - ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочих на погрузочно-выгрузочные работы при использовании ручной трамбовки составили 0,171 чел-ч (1,18 × 0,145); при использовании вибротрамбовки – 0,230 чел-ч (1,18 × 0,195).

В. Подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние 10 м

- При толщине конструктивного слоя 25 мм

Затраты труда рабочих на 1 т груза согласно §Е 1-19 п.3а – 1,5 чел-ч, то есть на переноску материалов и инструмента при использовании ручной трамбовки затраты труда рабочих составили 0,150 чел-ч (1,5 × 0,1); при использовании вибротрамбовки – 0,225 чел-ч (1,5 × 0,15).

- При толщине конструктивного слоя 50 мм

Затраты труда рабочих на 1 т груза согласно §Е 1-19 п.3а – 1,5 чел-ч, то есть на переноску материалов и инструмента при использовании ручной трамбовки затраты труда рабочих составили 0,195 чел-ч (1,5 × 0,130); при использовании вибротрамбовки – 0,270 чел-ч (1,5 × 0,180).

- При толщине конструктивного слоя более 50 мм

Затраты труда рабочих на 1 т груза согласно §Е 1-19 п.3а – 1,5 чел-ч, то есть на переноску материалов и инструмента при использовании ручной трамбовки затраты труда рабочих составили 0,218 чел-ч (1,5 × 0,145); при использовании вибротрамбовки – 0,293 чел-ч (1,5 × 0,195).

Таким образом, затраты труда рабочего 3 разр. на внутрипостроечные работы составили:

а) при толщине конструктивного слоя 25 мм и использовании ручной трамбовки – 0,268 чел-ч (0,118 + 0,150), вибротрамбовки – 0,402 чел-ч (0,177 + 0,225);

б) при толщине конструктивного слоя 50 мм и использовании ручной трамбовки – 0,348 чел-ч (0,153 + 0,195), вибротрамбовки – 0,482 чел-ч (0,212 + 0,27);

в) при толщине конструктивного слоя более 50 мм и использовании ручной трамбовки – 0,389 чел-ч (0,171 + 0,218), вибротрамбовки – 0,523 чел-ч (0,230 + 0,293).

Г. Очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел

Затраты труда рабочих определены согласно §Е 17-29 п. 1б: на 100 м2 – 1,7 чел-ч, то есть на 1 м2 очищенного основания – 0,017 чел-ч.

Д. Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 10 мм с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой

Затраты труда рабочих определены согласно §Е 19-39 применительно с коэффициентом 1,25 (ТЧ-1, техническая часть главы 6 на площадь до 20 м2): на 100 м2 – 18,75 чел-ч (15 × 1,25), то есть на 1 м2 – 0,188 чел-ч. Затраты машинного времени ручной трамбовки – 0,117 маш-ч (7 мин).

Е. Укладка смеси асфальтобетонной холодной толщиной 25 мм вручную с разравниванием лопатой и уплотнением

- Уплотнение – ручная трамбовка

Затраты труда рабочих определены согласно §Е 19-33 графа «а» применительно: на 100 м2 - 14 чел-ч, то есть на 1 м2 – 0,14 чел-ч при составе звена 2 человека.

В нашем случае работы по укладке смеси выполняет 1 человек, то есть затраты труда составят 0,28 чел-ч; применяем коэффициент 0,7 на работы, не входящие в состав выполняемых работ по ЕНиР.

Таким образом, затраты труда рабочего на 1 м2 – 0,196 чел-ч (0,28 × 0,7). Затраты машинного времени ручной трамбовки – 0,133 маш-ч (8 мин).

- Уплотнение – вибротрамбовка

Затраты труда рабочего – 0,14 чел-ч (0,28 × 0,5). Затраты машинного времени вибротрамбовки – 0,067 маш-ч (4 мин).

Ж. Укладка смеси асфальтобетонной холодной толщиной 50 мм вручную с разравниванием лопатой и уплотнением

- Уплотнение – ручная трамбовка

Затраты труда рабочих определены согласно §Е 19-33 графа «в» применительно: на 100 м2 - 22 чел-ч, то есть на 1 м2 – 0,22 чел-ч при составе звена 2 человека.

При укладке смеси толщиной 50 мм одним рабочим затраты труда на 1 м2 составили 0,308 чел-ч (0,22 × 2 × 0,7).

Затраты машинного времени ручной трамбовки – 0,167 маш-ч (10 мин).

- Уплотнение – вибротрамбовка

Затраты труда рабочего – 0,22 чел-ч (0,44 × 0,5). Затраты машинного времени вибротрамбовки – 0,117 маш-ч (7 мин).

З. Укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия с разравниванием лопатой

Затраты труда рабочего определены согласно §Е 19-33 применительно, исходя из пропорции, то есть на 100 м2 – 6,72 чел-ч (12 × 14 : 25), а с учетом принятого коэффициента 0,6 – 4,03 чел-ч; на 1 м2 – 0,04 чел-ч.

И. Погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу

Масса оставшихся материала и инструмента:

- при толщине 25 мм и ручной трамбовке – 0,028 т, в том числе

а) смесь асфальтобетонная холодная – 18 кг (90 - 72);

б) ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочего на погрузку – 0,019 чел-ч (0,67 × 0,028).

- при толщине 25 мм и вибротрамбовке – 0,078 т, в том числе

а) смесь асфальтобетонная холодная – 18 кг (90 - 72);

б) вибротрамбовка – 60 кг.

Затраты труда рабочего на погрузку – 0,052 чел-ч (0,67 × 0,078).

- при толщине 50 мм и ручной трамбовке – 0,011 т, в том числе

а) смесь асфальтобетонная холодная – 1 кг (120 - 119);

б) ручная трамбовка – 10 кг;

Затраты труда рабочего на погрузку – 0,007 чел-ч (0,67 × 0,011).

- при толщине 50 мм и вибротрамбовке – 0,061 т, в том числе

а) смесь асфальтобетонная холодная – 1 кг (90 - 72);

б) вибротрамбовка – 60 кг.

Затраты труда рабочего на погрузку – 0,041 чел-ч (0,67 × 0,061).

Затраты труда рабочего при толщине более 50 мм аналогично затратам труда при толщине 50 мм.

Затраты машинного времени на возвращение ГАЗели грузовой г/п 1,5 т – 0,125 маш-ч (см. раздел II п. А).

Ниже приведены сводные расчеты затрат труда дорожного рабочего 3 разр., затрат машинного времени.

Затраты труда дорожного рабочего 3 разр.

Таблица

Измеритель: м2 отремонтированного покрытия

| № п/п | Технологические этапы | Затраты труда, чел-ч при толщине слоя |
| --- | --- | --- |
|  |  | 25 мм с использованием | 50 мм с использованием | более 50 мм с использованием |
|  |  | ручной трамбовки | вибротрамбовки | ручной трамбовки | вибротрамбовки | ручной трамбовки | вибротрамбовки |
| 1 | Внутрипостроечные работы | 0,287 (0,268 + 0,019) | 0,454 (0,402 + 0,052) | 0,355 (0,348 + 0,007) | 0,523 (0,482 + 0,041) | 0,396 (0,389 + 0,007) | 0,564 (0,523 + 0,041) |
| 2 | Отчистка ям от мусора и грязи | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 | 0,017 |
| 3 | Устройство подстилающего слоя из щебня толщ. 10 мм | - | - | - | - | 0,188 | 0,188 |
| 4 | Укладка смеси асфальтобетонной холодной вручную с уплотнением | 0,196 | 0,140 | 0,308 | 0,220 | 0,308 | 0,220 |
| 5 | Укладка смеси асфальтобетонной холодной вручную поверх основного покрытия с разравниванием лопатой | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Итого | 0,540 | 0,657 | 0,720 | 0,800 | 0,949 | 1,029 |
| Итого с коэффициентом 1,03 (учет мелких, трудно поддающихся нормированию и учету операций, неизбежных даже в условиях правильной организации труда (п.3.13 «Общие положения МТС81-98»)) | 0,556 | 0,670 | 0,742 | 0,824 | 0,977 | 1,060 |

Сметные нормы затрат машинного времени

(м2 отремонтированного покрытия)

- ГАЗель грузовая г/п 1,5 т

А. Внутрипостроечные работы:

а) толщина слоя 25 мм с использованием ручной трамбовки – 0,313 маш-ч (0,287 × 1,09), вибротрамбовки – 0,495 маш-ч (0,454 × 1,09);

б) толщина слоя 50 мм с использованием ручной трамбовки – 0,387 маш-ч (0,355 × 1,09), вибротрамбовки – 0,570 маш-ч (0,523 × 1,09);

в) толщина слоя более 50 мм с использованием ручной трамбовки – 0,432 маш-ч (0,396 × 1,09), вибротрамбовки – 0,615 маш-ч (0,564 × 1,09).

Б. Доставка материалов и инструмента на место проведения работ и возвращение – 0,272 маш-ч ((0,125 + 0,125) × 1,09).

Таким образом, сметные нормы затрат ГАЗели грузовой г/п 1,5 т составили:

а) толщина слоя 25 мм с использованием ручной трамбовки – 0,585 маш-ч (0,313 + 0,272), вибротрамбовки – 0,767 маш-ч (0,495 + 0,272);

б) толщина слоя 50 мм с использованием ручной трамбовки – 0,659 маш-ч (0,387 + 0,272), вибротрамбовки – 0,842 маш-ч (0,570 + 0,272);

в) толщина слоя более 50 мм с использованием ручной трамбовки – 0,704 маш-ч (0,432 + 0,272), вибротрамбовки – 0,887 маш-ч (0,615 + 0,272).

- Ручная трамбовка

а) толщина слоя 25 мм – 0,133 маш-ч (п.1 «Е»);

б) толщина слоя 50 мм – 0,167 маш-ч (п.1 «Ж»);

в) толщина слоя более 50 мм – 0,284 маш-ч (0,117 + 0,167).

- Вибротрамбовка

а) толщина слоя 25 мм – 0,067 маш-ч (п.2 «Е»);

б) толщина слоя 50 мм – 0,117 маш-ч (п.2 «Ж»);

в) толщина слоя более 50 мм – 0,117 маш-ч.

Таблица 1. Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной

конструктивного слоя 25 мм с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»

Состав работ:

- Доставка материалов и инструмента на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т.

- Погрузочно-выгрузочные работы, выполняемые вручную.

- Подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние до 10 м.

- Очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел.

- Укладка асфальтобетонной смеси холодной толщиной 25 мм с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой при площади ремонтируемой поверхности до 1 м2 и вибротрамбовкой при площади ремонтируемой поверхности более 1м2.

- Укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия.

- Погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу.

Измеритель: м2

отремонтированной поверхности

| Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Норма при площади поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1 м2 | более 1 м2 |
| 1. Затраты труда рабочих, всего, | чел-ч | 0,556 | 0,670 |
| в том числе дорожные рабочие 3 разр. | чел-ч | 0,556 | 0,670 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| Смесь асфальтобетонная холодная «ASPHACOLD» ГОСТ 9128-2009 | кг | 72 | 72 |
| 3. Расходные материалы |  |  |  |
| Пластиковые метла | шт. | 0,02 | 0,02 |
| 4. Машины и механизмы |  |  |  |
| ГАЗель грузовая г/п 1,5 т | маш-ч | 0,585 | 0,767 |
| Ручная трамбовка | маш-ч | 0,133 | - |
| Вибротрамбовка бензиновая | маш-ч | - | 0,067 |

Таблица 2. Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной

конструктивного слоя 50 мм с применением смеси асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»

Состав работ:

- Доставка материалов и инструмента на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т.

- Погрузочно-выгрузочные работы, выполняемые вручную.

- Подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние до 10 м.

- Очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел.

- Укладка асфальтобетонной смеси холодной толщиной 50 мм с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой при площади ремонтируемой поверхности до 1 м2 и вибротрамбовкой при площади ремонтируемой поверхности более 1м2.

- Укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия.

- Погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу.

Измеритель: м2

отремонтированной поверхности

| Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Норма при площади поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1 м2 | более 1 м2 |
| 1. Затраты труда рабочих, всего, | чел-ч | 0,742 | 0,824 |
| в том числе дорожные рабочие 3 разр. | чел-ч | 0,742 | 0,824 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| Смесь асфальтобетонная холодная «ASPHACOLD» ГОСТ 9128-2009 | кг | 119 | 119 |
| 3. Расходные материалы |  |  |  |
| Пластиковые метла | шт. | 0,02 | 0,02 |
| 4. Машины и механизмы |  |  |  |
| ГАЗель грузовая г/п 1,5 т | маш-ч | 0,659 | 0,842 |
| Ручная трамбовка | маш-ч | 0,167 | - |
| Вибротрамбовка бензиновая | маш-ч | - | 0,117 |

Таблица 3. Ямочный ремонт дорожных покрытий толщиной

конструктивного слоя более 50 мм с применением смеси

асфальтобетонной холодной «ASPHACOLD»

Состав работ:

- Доставка материалов и инструмента на место проведения ремонтных работ ГАЗелью грузовой г/п 1,5 т.

- Погрузочно-выгрузочные работы, выполняемые вручную.

- Подноска материалов и инструмента к месту производства работ на расстояние до 10 м.

- Очистка ям от мусора и грязи с помощью пластиковых метел.

- Устройство подстилающего слоя из щебня толщиной 10 мм с уплотнением ручной трамбовкой.

- Укладка асфальтобетонной смеси холодной толщиной 50 мм с разравниванием лопатой и уплотнением ручной трамбовкой при площади ремонтируемой поверхности до 1 м2 и вибротрамбовкой при площади ремонтируемой поверхности более 1м2.

- Укладка асфальтобетонной смеси холодной вручную слоем 12 мм поверх основного покрытия.

- Погрузка оставшейся асфальтобетонной смеси и инструмента на ГАЗель грузовую г/п 1,5 т с отвозкой на базу.

Измеритель: м2

отремонтированной поверхности

| Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Норма при площади поверхности |
| --- | --- | --- |
|  |  | до 1 м2 | более 1 м2 |
| 1. Затраты труда рабочих, всего, | чел-ч | 0,977 | 1,060 |
| в том числе дорожные рабочие 3 разр. | чел-ч | 0,977 | 1,060 |
| 2. Материалы |  |  |  |
| Смесь асфальтобетонная холодная «ASPHACOLD» ГОСТ 9128-2009 | кг | 119 | 119 |
| Щебень из природного камня фр. 10-20 мм М800 | м3 | 0,008 | 0,008 |
| 3. Расходные материалы |  |  |  |
| Пластиковые метла | шт. | 0,02 | 0,02 |
| 4. Машины и механизмы |  |  |  |
| ГАЗель грузовая г/п 1,5 т | маш-ч | 0,704 | 0,887 |
| Ручная трамбовка | маш-ч | 0,284 | - |
| Вибротрамбовка бензиновая | маш-ч | - | 0,117 |

Таблица 4. Устройство подстилающего слоя из щебня фр. 10-20 мм толщиной последующих слоев по 10 мм сверх учтенных в нормах при ямочном ремонте дорожных покрытий толщиной конструктивного слоя более 50 мм

Измеритель: м2

отремонтированной поверхности

| Наименование элементов затрат | Ед. изм. | Норма |
| --- | --- | --- |
| 1. Затраты труда рабочих, всего, | чел-ч | 0,089 |
| в том числе дорожные рабочие 3 разр. | чел-ч | 0,089 |
| 2. Материалы |  |  |
| Щебень из природного камня фр. 10-20 мм М800 | м3 | 0,008 |

Расчет затрат труда рабочих

(1 м2 отремонтированной поверхности)

1. Погрузочно-выгрузочные работы

Затраты труда дорожного рабочего 3 разр. на погрузочно-выгрузочные работы щебня составили 0,018 чел-ч (1,18 × 0,015) (см. раздел II пункт «Б»).

2. Устройство подстилающего слоя из щебня

Затраты труда дорожного рабочего 3 разр. составили 0,071 чел-ч (0,188 – 0,117) (см. раздел II пункт «Д»).

Таким образом, затраты труда дорожного рабочего 3 разр. составили 0,089 чел-ч.